Bac S 2013 Asie	Spécialité 	Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III –ÉTUDE DE LA FABRICATION D’UN PONTON EN MILIEU MARIN (5 points)

1. QCM

| Questions | Réponses | Documents |
| --- | --- | --- |
| 1. La corrosion des piliers métalliques est la même sur toute leur hauteur. | Non | Doc. 3 |
| 2. La quantité de dioxygène est identique sur toute la hauteur du pilier métallique. | Non | Doc. 2 |
| 3. La corrosion est la plus importante à la base du pilier métallique. | Non | Doc. 3 |
| 4. La température moyenne a une influence sur la perte d’épaisseur d’acier au cours du temps. | Oui | Doc. 4 |
| 5. L’équation d’oxydoréduction associée à la corrosion humide peut être écrite : Fe(s) + H2O(l) ( 2 HO–(aq) + Fe2+(aq) | Non | Doc. 1 |
| 6. Un pilier métallique perd 0,2 mm d’épaisseur au bout de 5 ans en présence d’une atmosphère humide et polluée. | Oui | Doc. 4 |

Justification 5. non demandée

Fe  Fe2+ + 2 e–

½ O2 + 2 e– + H2O  2 HO–

-------------------------------------------

Fe  + ½ O2 + H2O ( Fe2+ + 2 HO–

2. Question de synthèse

Caractéristiques de la corrosion des piliers métalliques au bord de la mer

Les piliers métalliques du ponton sont en acier, il s’agit d’un alliage contenant essentiellement du fer. Or le fer peut être oxydé, ce qui a pour conséquence de ronger le pilier. Il rouille.

Ce phénomène électrochimique dépend de plusieurs paramètres.

- Plus le milieu est riche en dioxygène et plus la corrosion est rapide. La concentration en dioxygène dissous diminue avec la profondeur de l’eau et augmente avec l’agitation de l’eau.

- L’augmentation de la température de l’eau accentue la corrosion.

- La pollution de l’eau facilite la corrosion.

- La corrosion des piliers est dite aqueuse, le caractère plus ou moins conducteur de l’eau peut jouer un rôle. L’eau salée conduit mieux le courant, elle favorise la corrosion.

Pistes pour augmenter la durée de vie du ponton

Il n’est pas possible de diminuer la température de l’eau ! et il est difficile de protéger le ponton des embruns.

Une solution consisterait à augmenter de quelques millimètres le diamètre des poteaux métalliques. Le document 4 montre que dans des conditions très défavorables la perte d’épaisseur d’acier n’est que de 0,2 mm au bout de cinq ans. Ainsi cette solution permettrait de rallonger largement la durée de vie du ponton.

On peut aussi recouvrir les piliers d’une couche de peinture qui limiterait l’apport de dioxygène.

Il est également possible d’utiliser des piliers en inox, mais cette solution serait sans doute trop onéreuse.

Comment est évaluée cette synthèse ?

Compétence APP

Concerne 5 questions du QCM (1,2,3,5 et 6)

B :	pour une mauvaise réponse

C :	à partir de deux mauvaises réponses

D :	pour quatre et plus mauvaises réponses sur cinq

Remarques : niveau à ajuster en tenant compte à la fois de la réponse oui/non et  de la colonne « documents ».

Compétence ANA

B: 	si question 4 fausse ou seulement quatre facteurs responsable de la corrosion indiqués et 1 seule solution proposée pour éviter la corrosion

C: 	question 4 fausse et 3 facteurs 	ou seulement 2 facteurs

D : 	rien ou tout faux ou 1 seul facteur ou seulement question 4

Compétence VAL

B : 	regard critique argumenté mais sans mentionner la durée de vie des poteaux

ou durée de vie des poteaux mentionnée mais argumentaire partiel

C :	argumentaire partiel et la durée de vie des poteaux n’est pas mentionnée

D : 	pas d’argumentaire

Compétence COM

B :	bonne cohérence dans l’ensemble (quelques connecteurs logiques mal utilisés) avec

vocabulaire scientifique adapté, communication incomplète.

C : 	manque de cohérence (peu de connecteurs logiques ou mal utilisés), communication

incomplète et  vocabulaire adapté

D : 	communication incohérente, vocabulaire scientifique inadapté.

Grille d’évaluation xlsx pour le professeur disponible : http://labolycee.org/2013/2013-Asie-Spe-Exo3-Correction-GrilleEvaluation.xlsx