Bac S 2015 Métropole session de remplacement		Correction © http://labolycee.org

SPÉCIALITÉ	   EXERCICE III – DE LA COULEUR DES NANOPARTICULES D’OR (5 points)

Problème

À partir des documents fournis et des connaissances acquises, déterminer le mélange qui permet d’obtenir une solution stable de nanoparticules d’or, puis indiquer la couleur de la solution obtenue en fin de réaction.

Stabilité :

Exploitons le document 2 pour déterminer quel mélange permet d’obtenir une solution stable de nanoparticules d’or.

D’après l’équation de la réaction, les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques si  que l’on peut écrire également .

D’après le document 2, la quantité initiale d’ions citrate doit être supérieure au tiers de la quantité nécessaire pour être dans les proportions stœchiométriques avec les ions tétrachloroaurate.

Ainsi , on obtient comme condition de stabilité :  ou .

Ce résultat semble en accord avec le graphe du document 1 pour lequel le rapport  est effectivement inférieur à 2.

Déterminons ce rapport pour chacun des deux mélanges proposés.

|  | CClAu (en mol.L–1) | VClAu (en mL) | (en mol) | CCit (en mol.L–1) | VCit (en mL) | (en mol) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mélange n°1 | 2,5 ( 10–4 | 250 | 2,5 ( 10–4 ×0,250 = 6,25×10–5 | 3,4 ( 10–2 | 1,4 | 3,4 ( 10–2 × 1,4×10–3 = 4,76×10–5 | = 1,3 |
| Mélange n°2 | 1,0 ( 10–3 | 100 | 1,0 ( 10–3 ×0,100 = 1,0( 10–4 | 3,0 ( 10–2 | 1,0 | 3,0 ( 10–2 × 1,0×10–3 = 3,0×10–5 | = 3,3 |

Seul le mélange n°1 respecte la condition de stabilité établie (), il est donc le seul qui permet d’obtenir une solution stable de nanoparticules d’or.

Couleur :

Le document 3 nous montre que la couleur de la solution dépend de la taille des nanoparticules.

Utilisons le document 1 pour connaître cette taille dans le cas du mélange n°1.

On trace une droite moyenne passant au plus près de tous les points expérimentaux, puis on détermine l’ordonnée du point d’abscisse .

On trouve une taille de 78 nm.

Utilisons le document 3, afin de déterminer la longueur d’onde de résonance λmax pour laquelle l’absorbance est maximale.

Aucune courbe ne correspond à des particules de 78 nm.

Cependant, on remarque que plus la taille des particules est grande et plus λmax est élevée.

Pour des particules de 48 nm, λmax = 530 nm.

Pour des particules de 99 nm, λmax = 550 nm.

On en déduit l’encadrement 530 < λmax < 550 nm,

que l’on peut convertir en µm : 0,530 < λmax < 0,550 µm

Le cercle chromatique montre que les nanoparticules absorbent essentiellement des radiations dans le domaine jaune-vert.

Elles donnent à la solution la couleur complémentaire du jaune-vert donc la solution paraît rouge-violacé.